| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления |  | Организация – разработчик, ФИО и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неперетачиваемые режущие пластины из композиционного материала на основе кубического нитрида бора | Твердость по Кнупу – 40 ГПа; Трещиностойкость – 10,5 МПа(м1/2; Модуль Юнга – 740 ГПа; Период стойкости по стали (HRC 52-54) – 80 мин. | ГНТП «Новые материалы» подпрограмма «Алмазы» задание 3.46 | Натуральные образцы, плакат |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 2. | Монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда | Химическая формула: Be3Al2Si6O18:Cr Цвет: светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм: зеленый / желто-зеленый Люминесценция: нет Показатель преломления: 1,558-1,562 Плотность, г/см3 2,65 Твердость (Моос) 8 | ГНТП «Новые материалы» подпрограмма «Алмазы» 3адание 1.03 | Натуральные образцы, плакат |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 3. | Новый композиционный магнитный материал и изделия на его основе | Новый магнитный материал может заменить ламинированную электромагнитную сталь для высокочастотных применений, в таких изделиях как трансформаторы дроссели, современные вентильные высокооборотные электродвигатели и генераторы. Основное преимущество нового материала перед электромагнитной сталью состоит в отсутствии потерь на вихревые токи на высоких частотах за счет электрической изоляции отдельных частиц железа в композитном материале. | Новые материалы и технологии 2010 | Натуральные образцы порошка и изделий магнитомягкого материала |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 4. | Электронная керамика и изделия на ее основе (малогабаритная керамическая антенна, микроволновые диэлектрические резонаторы) | Керамика для СВЧ-устройств обладает низкими диэлектрическими потерями, высокой плотностью и высокой термостабильностью. Диэлектрическая проницаемость в диапазоне от 6 до 100. Могут быть созданы новые материалы по конкретным, индивидуальным требованиям заказчика. | Новые материалы и технологии 2010 | Натуральные образцы, плакат |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 5. | Многослойные пленочные электромагнитные экранов | На основе метода электролитического осаждения разработан технологический процесс формирования многослойных пленочных экранов (МПЭ) на алюминиевых корпусах блоков космической аппаратуры и комплект технологической документации (ТД) на технологический процесс формирования МПЭ (литера О). Технологический процесс, позволяет на стандартных корпусах и блоках радиоэлектронной аппаратуры в едином технологическом цикле формировать многослойные электромагнитные экраны, обладающие высокой эффективностью экранирования и прочностью сцепления с алюминиевым корпусом, низкими массогабаритными параметрами, обеспечивающие электромагнитную совместимость и экранирование различных блоков космической аппаратуры. | Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии | Натуральный образец |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 6. | Теплоизоляционные материалы (теплоизоляционные краски на основе высокопористого минерального компонента; теплоизоляционной плиты; вспенивающиеся противопожарные материалы) | Область применения -Теплоизоляция магистральных труб, паропроводов, труб горячего водоснабжения, технологического оборудования, и обеспечение техники безопасности ( котлов, реакторов ) - утепление наружных стен зданий – как отдельный , самостоятельный способ теплоизоляции, так и в комплексе с другими утеплителями. -теплоизоляция технологического оборудования - предотвращение образование сосулек за счет покраски ей внутренней поверхности крыш вызванное нагреванием поверхности кровли). Преимущества Себестоимость теплоизоляционных материалов примерно в 10 раз меньше оптовой цены ближайших зарубежных аналогов, предложенная краска - многофункциональна. Помимо основного своего назначения – теплоизолятора, она может выполнять роль антикоррозионной защиты, антисептика, выполнять декоративную функцию. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами | Новые материалы и технологии | Натуральный образец |  | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |